DEVOSKYT 0

Vnitřní velmi jemná bílá stěrková omítka pro lokální i celoplošné finální tmelení sádrokartonů a dalších savých a porézních podkladů.

0-2 mm v jedné vrstvě, roztíratelná do ztracena.

# Stěrková hmota DEVOSKYT 0 je určena k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech pro lokální i celoplošnou aplikaci na sádrokartonové desky a další savé podklady (omítky, beton, pórobeton, přesné zdivo a cihly, cementotřískové desky, stavební lepidla atd.). Je vhodná k vytváření nových povrchů a k opravě povrchů starých. Výrobek je připraven k okamžitému použití, pastovité konzistence, vysoce paropropustný, snadno brousitelný, lehce zpracovatelný a výborně roztíratelný. Lze jím dosáhnout velmi hladkých povrchů. Pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem a strojní nanášení AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu.

# Vhodné podklady

# sádrokartony, omítky (jádrové, vápenné, vápenocementové, sádrové aj.), beton, pórobeton, přesné zdivo, cementotřískové desky, stavební lepidla a další savé a porézní podklady.

# Způsoby aplikace

# Ruční aplikace nerezovým hladítkem.

# Po nanesení potřebného množství materiálu na podklad je třeba stěrkovou hmotu vyrovnat nerezovým hladítkem. V případě potřeby nanášejte ve více vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme až po zaschnutí předchozí vrstvy. Pro vytvoření rovného a hladkého povrchu naneste min. 2 vrstvy. Síla vrstvy je v rozmezí 0-2 mm v jednom kroku, stěrkovou hmotu lze roztahovat do ztracena. Pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně, strojně) jemným brusným papírem (60-220). Při aplikaci konečných povrchových úprav postupujte dle návodu konkrétního použitého materiálu. Odsazená voda na povrchu není na závadu (promíchat).

# AIRLESS aplikační stroje s pracovním tlakem cca 60 barů, např.: Graco T-MAX 506, 657 (schopné dodávat množství stěrky min. 6 l/min) a další stroje doporučené výrobcem pro aplikaci stěrkových hmot.

# Omítací stroje s podporou vzduchu – šnekové omítačky.

# Požadavky na podklad

# Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně, řasy). Pro zvýšení přídržnosti, zpevnění podkladu a sjednocení savosti povrchu použijte DEVOS Hloubkovou penetraci . Stěrková hmota je vyrobena v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. Doba schnutí se liší v závislosti na druhu materiálu, síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu. Doporučená teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C. Výrobek není vhodný pro vlhké podklady.

# Technické údaje

# Spotřeba: 1-2,5 kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu

# Ředění: připraveno k okamžitému použití, případně vodou

# Plnivo: jemně mletý vápenec

# Sušina: min. 68 %

# Odstín: bílý

# Přídržnost k pokladu: min. 0,30 MPa

# Reakce na oheň: A2-s1, d0

# Paroprodyšnost: vysoká, třída V1

Skladování

Skladovaní a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C.  Nesmí zmrznout! Chránit před přímým slunečním světlem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

DEVOSKYT 0 není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

Likvidace odpadů

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Devos trade CZ, s.r.o., Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno

Tel.: +420 735 755 954, info@devoskyt.cz, www.devoskyt.cz

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Říjen 2023.